# Модуль пропедевтики терапевтической стоматологии.

# Дисциплина, код дисциплины – Пропедевтика терапевтической стоматологии, ПДО 01

# Специальность:  051302 «Стоматология»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

# ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: «Цементы. Классификация, систематика, состав, свойства. Стеклоиономерные  цементы. Систематика, состав, свойства.»

# Объем академических часов – 3 академических часа

# Курс:  4

# Семестр – 7-8

Алматы, 2012 г.

# Составитель: к.м.н. Сагатбаева А.Д.

# Обсуждено на заседании модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

# Протокол №       от  «___    » ________   2011 г.

# Утверждено:

# руководитель модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

д.м.н. профессор  __________       Баяхметова А.А.

- Тема № 12 Цементы. Классификация, систематика, состав, свойства. Стеклоиономерные  цементы. Систематика, состав, свойства.

- Цель:

А) формировать знания по:

- Систематике цементов;

- Составу фосфатных цементов;

- Свойствам фосфатных цементов;

- Достоинствам и недостаткам фосфатных цементов;

- Показаниям к применению фосфатных цементов;

- Методике приготовления и наложения фосфатных цементов;

- Назначению  фосфатных цементов;

- Составу и свойствам силикатных цементов;

- Показаниям к применению силикатных цементов;

- Составу и свойствам силикофосфатных цементов;

- Показаниям к применению силико-фосфатных цементов;

- Методике наложения силикатных и силико-фосфатных цементов;

- Составу и свойствам стеклоиономерных цементов;

- Показаниям к применению стеклоиномерных цементов;

- Достоинствам и недостаткам стеклоиономерных цементов;

- Методике приготовления и наложения стеклоиономерных цементов;

- Особенностям отделки пломб из стеклоиономерных цементов.

Б)  формировать операциональные навыки по:

- Методике наложения изолирующей прокладки  из фосфатных цементов;

- Методике наложения постоянной пломбы из силикатного цемента;

- Методике наложения постоянной пломбы из силикофосфатного цемента;

- Методике  наложения изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента;

- Методике наложения постоянной пломбы из стеклоиономерного цемента;

- Методике отделки пломбы из стеклоиономерного цемента.

В) развивать коммуникативные навыки путем:

- введения новых терминов: «изолирующая прокладка», «фосфатные цементы», «стеклоиономерные цементы»

- совершенствования навыков вербальной и невербальной коммуникации при общении друг с другом;

- совершенствования навыков письменной, устной, групповой коммуникации;

- совершенствования навыков аргументации и интервьюрирования.

Г)  формировать правовую компетенцию путем изучения:

- инструкций по методике приготовления изолирующей прокладки;

- инструкций по методике наложения изолирующей прокладки;

- инструкций по методике приготовления пломбировочного материала;

- инструкций по методике наложения постоянной пломбы.

Д) развивать мотивацию студентов к изучению раздела «Кариес зубов», в частности, темы «пломбировочные материалы».

- Задачи обучения:

- Рассмотреть систематику цементов.

- Ознакомить с требованиями, предъявляемыми к постоянным пломбировочным материалам.

- Ознакомить с видами цементов.

- Дать сравнительную характеристику цементам.

- Демонстрировать методику приготовления различных видов цемента

- Демонстрировать методику наложения изолирующей прокладки из фосфатного цемента.

- Демонстрировать методику наложения изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента.

- Демонстрировать отделку постоянной пломбы из стекоиономерного цемента.

- Ввести новые понятия: «изолирующая прокладка», «фосфатные цементы», «стеклоиономерные цементы»

- Основные вопросы темы:

- Требования, предъявляемые к постоянным пломбировочным материалам;

- Назначение постоянных пломбировочных материалов;

- Виды постоянных пломбировочных материалов;

- Систематика цементов;

- Фосфатные цементы, состав, свойства;

- Методика  наложения изолирующей прокладки из фосфатного цемента;

- Достоинства и недостатки фосфатного цемента;

- Представители фосфатных цементов;

- Силикатные цементы, состав, свойства;

- Представители силикатных цементов;

- Методика приготовления и наложения постоянной пломбы из силикатного цемента;

- Достоинства и недостатки достоинства и недостатки силикатного цемента;

- Силикофосфатные цементы, состав, свойства;

- Представители силикофосфатных цементов;

- Методика приготовления и наложения постоянной пломбы из силикофосфатных цементов;

- Достоинства и недостатки достоинства и недостатки силикофосфатных цементов;

- Систематика стеклоиономерных цементов;

- Стеклоиономерные цементы,  состав, свойства, представители;

- Достоинства и недостатки стеклоиономерных цементов;

- Методика приготовления стеклоиономерных цементов;

- Методика наложения изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента;

- Методика наложения постоянной пломбы из стеклоиономерного цемента;

- Методика отделки постоянной пломбы из стеклоиономерного цемента.

5.  Методы обучения и преподавания: устный опрос, работа в малых группах, обратная связь со студентами, дискуссии, работа на фантомных блоках, демонстрация, наблюдение за работой преподавателя.

Средства обучения: демонстрация фантомных блоков, микротаблиц, схема ориентировочной основы действий, комплект стоматологических инструментов.

Примерный хронометраж занятия

| № п/п | Этап занятия | Содержание этапа занятия | Методы обучения | Методы контроля (по выбору преподавателя) | Время, отведенное на этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводный этап | Приветствие, перекличка, оглашение темы, мотивационной характеристики, целей и задач занятия. | - | - | 10 минут |
| 2. | Контроль исходного уровня подгото-вки | Определение исходного уровня знаний. | - | 1.Устный опрос 2.Письменный опрос 3.Уплотненный опрос 4.Блиц-опрос 5.Тестирование | 50 минут |
| 3. | Основ-ной этап | 1.Преподаватель демонстрирует методики замешивания и наложения изолирующей прокладки из цинк-фосфатных цементов и стеколоиномерных цементов (на фантомном блоке) | Объяснение, демонстра-ция, тренинг |  | 45 минут |
|  |  | 2. Преподаватель объясняет и демонстрирует методики замешивания и наложения постоянной пломбы из силикофосфатных и стеклоиономерных цементов (на фантомном блоке) | Объяснение, демонстрация |  | 45 минут |
|  | Перерыв |  | 30 минут |
| 3, | Основ-ной этап | 3.Студенты работают в малых группах (по 2-3 человека) замешивают и накладывают изолирующие прокладки из фосфатных и стеклоиономерных цементов | Работа в малых группах | 1.Прямое наблюдение за коммуникатив-ными навыками 2. Прямое наблюдение за операциональны-ми навыками | 30 минут |
|  |  | 4. Студенты работают в малых группах (по 2-3 человека) замешивают и накладывают постоянную пломбу из фосфатных и стеклоиономерных цементов | Работа в малых группах | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 30 минут |
|  |  | 6. Студент в альбоме составляет схему «Классификация цементов» | Выполнение задания в альбоме | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 15 минут |
|  |  | 7.Студент в альбоме составляет таблицу «сравнительная характеристика цементов» |  | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 15 минут |
| 4. | Этап провер-ки качества | 1.Заключительный контроль |  | 1.Письменный опрос 2.Уплотненный опрос 3.Блиц-опрос 4.Тестирование | 20 минут |
|  |  | 2.Предоставление обратной связи |  |  | 15 минут |
|  |  | 3.Заполнение оценочных рубрик (чек-листов), подсчет баллов. |  |  | 15 минут |
|  |  | 4.Оглашение оценок и выставление их в учебный журнал. |  |  | 5 минут |
|  |  | 5. Комментарии к домашнему заданию по теме следующего занятия. |  |  | 5 минут |
|  | Итого | 330 минут (6 академических часов по 50 минут =300 минут, перерыв – 30 минут). |

6.  Рекомендуемая  литература:

Основная:

1. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.П. и др.   Терапевтическая стоматология.  Учебник для студентов медицинских вузов -  М.: «Медицинское информационнное агентство», 2007. – 840 с.

2.  Максимовский Ю.М.  Фантомный курс терапевтической стоматологии – Москва, 2005 . – 320 с.

4.  Лукиных Л.М. Кариес зубов. Нижний Новгород, 2004 – 172с.

Дополнительная:

- Борисенко А.В. Кариес зубов - Киев, 2005 – 416с.

- Мамедова Л.А. Кариес зубов и его осложнения – Нижний Новгород, 2002 – 192с.

- Костромская Н.Н., Глотова О.Н. Лечебные и изолирующие прокладки в стоматологии – Нижний Новгород, 2001. – 78с.

- Баскакова И.В. Современные пломбировочные материалы. Лечебные прокладки. Стеклоиономерные цементы. Компомеры. (учебное пособие) – Алматы, 2008. – 70с.

- Биденко Н.В. Стеклоиономерные цементы в стоматологии – Киев, 1999.- 110с.

7.1  Оценка когнитивной компетенции:

Вопросы:

- Пломбирование зубов, понятие.

- Пломбировочные материалы, понятие.

- Реставрация  зубов, понятие.

- Постоянная пломба, дайте определение.

- Изолирующая прокладка. Дайте определение.

- Классификация стоматологических цементов (международная классификация).

- Основные свойства фосфатных цементов.

- Основные свойства силикатных цементов.

- Основные свойства силико-фосфатных цементов.

- Основные свойства стеклоиономерных цементов.

Задания в тестовой форме

Задание №1. Международная классификация стоматологических цементов.

- фосфатный, силикатный, силикофосфатный, бактерицидный, поликарбоксилатный, стеклоиономерный, цинк-эвгенольный цементы;

- фосфатные, силикатные, амальгамы, стеклоиономерные;

- силикофосфатные, силикатный, абразивный, прокладочный;

- бактерицидный, полимерный, висфатный, универсальный;

- цинк-эвгельный, фосфатный, бактерицидный, изолирующий, металлсодержащий.

Задание №2. В состав   фосфат цемента входят:

- оксид цинка, оксид алюминия, оксид магния, оксид кремния;

- оксид магния, цирконий, фтор;

- оксид кремния, оксид висьмута, оксид алюминия;

- оксид  магния, барий, размельченное стекло;

- цирконий, фосфор, оксид алюминия, оксид цинка.

Задание №3.  Жидкость фосфат цемента представляет собой:

- 37% водный раствор ортофосфорной кислоты;

- 50% раствор полиакриловой кислоты;

- 5% раствор малеиновой кислоты;

- 1% раствор соляной кислоты;

- 0,5% раствор лимонной кислоты.

Задание №4.  Назовите представителей фосфат цемента:

- фосфат-цемент, висфат-цемент, унифас, фосфат содержащий серебро, уницем;

- силидонт, силидонт-2, унифас, диоксивисфат;

- силицин, силидонт-2, висфат-цемент, адгезор;

- адгезор, аргил, силидонт-2, уницем;

- унифас, силицин, диоксивисфат, адгезор.

Задание №5.  Назовите показания к применению фосфатных цементов:

- пломбирование кариозных полостей зуба под коронку для пломб молочных зубов, сроком выпадения не более 8-10 месяцев, изолирующие прокладки, фиксация ортопедических конструкции;

- для пломбирования, постоянных зубов, корневых каналов, для фиксации переломов корней зубов;

- для закрытых фиссур, пломбирования кариозных полостей V класса, молочных зубов;

- для пломбирования кариозных полостей  I, II классов, очагов  гипоплазии, флюороза;

- для пломбирования кариозных полостей III, IV классов, корневых каналов для запечатывания фиссур.

Задание №6.    Перечислите положительные свойства фосфат цемента:

- прочность, хорошая адгезия к тканям зуба, безвредность для пульпы зуба;

- цветоустойчивость, постоянный объем, адгезивность;

- отсутствия токсического действия, на пульпу, пластичность, не растворимость в слюне;

- адгезивность, отсутствие токсического действия на пульпу  зуба, устойчисвость объема;

- механическая прочность, адгезивность, цветосовместимость.

Задание №7.   Назовите отрицательные свойства фосфат цемента:

- адгезивность, механонеустойчивость, растворяемость в ротовой жидкости, цветонесовместимость к тканям зуба;

- токсическое действие на пульпу, плохая адгезия, не устойчивость объема после затвердевания;

- механонеустойчивость, растворимость в ротовой жидкости, цветонесовместимость;

- плохая адгезия, цветонесовместимость, токсическое дейсвтие на пульпу;

- аллергическое действие, хроническая сенсибилизация организма, не устойчивость цвета.

Задание №8.  В состав порошка фосфат цемента входят:

- оксид кремня, оксид алюминия, фтор;

- оксид алюминия

- оксид кремня, оксид висмута, барий;

- оксид кремния, кремнозем, оксид цинка;

- оксид висмута, оксид кремния, фторапатит.

Задание №9.   Окись какого металла в составе порошка фосфат - цемента придает ему механическую прочность:

- оксид цинка;

- оксид кальция;

- оксид кремня;

- оксид висмута;

- фтористый натрий.

Задание №10.  Оксид какого металла в составе порошка фосфат – цемента обеспечивает ему адгезивность

- оксид кальция;

- оксид кремня;

- оксид цинка;

- оксид алюминия;

- оксид магния.

Задание №11.

Оксид какого металла в составе фосфат – цемента придает ему прочность и твердость:

1.   оксид кальция;

- оксид кремня;

- оксид алюминия;

- оксид магния;

- фтористый кальций.

Задание №12.  В состав порошка силикат – цемента входят:

- оксид магния, оксид железа, оксид  меди, оксид висьмута;

- оксид кремня, оксид алюминия, оксид кальция, оксид фосфора, фтор;

- оксид магния, оксид кремня, оксид железа, оксид  меди;

- оксид кальция, оксид висьмута, оксид марганца, оксид  меди;

- оксид алюминия, оксид  меди, фтор, оксид висьмута.

Задание №13.  Положительное свойство силикат – цемента:

- хорошая прилипаемость, устойчивость в среде полости  рта, цветостойкость;

- прозрачность, механическая прочность, стойкость в среде полости рта;

- безвредность для пульпы зуба, прилипаемость, механическая прочность;

- механическая прочность, отсутствие токсического действия на пульпу, цветостойкость;

- механическая прочность, хорошая прилипаемость, индифферентность для пульпы зуба.

Задание №14.  Оксид какого металла придает силикат цементу прозрачность:

- оксид алюминия;

- оксид магния;

- оксид кремня;

- оксид фосфора;

- оксид кальция.

Задание №15.  Отрицательные свойства силикат цемента:

- механическая не устойчивость, цветонеустойчивость, раздражающее действие на пульпу;

- плохая прилипаемость, ломкость, токсическое действие на пульпу;

- медленное затвердевание, ломкость, цветонеустойчивость;

- ломкость, не устойчивость в среде полости рта, плохая прилипаемость;

- раздражающее действие на пульпу, не соответствие цвету зуба, механическая не устойчивость.

Задание №16. Жидкость силикат цемента представляет собой:

- лимонную кислоту с добавлением фтора, оксида цинка;

- малеиновую  кислоту с добавлением оксида цинка, оксида алюминия;

- фосфорную кислоту с добавлением оксида кальция, оксида висмута;

- соляную кислоту с добавлением оксида цинка, оксида фосфора;

- водный раствор ортофосфорный  кислоты с добавлением оксида цинка и гидрооксида алюминия.

Задание №17.  Показания к применению силикат цемента:

- пломбирование кариозных полостей  I, II класса;

- для герметизации фиссур;

- для пломбирования корневых каналов;

- для пломбирования атипичных полостей;

- для пломбирования кариозных полостей  III, IV, V классов.

Задание №18.  Для бактерицидного действия фосфатных цементов добавляют в порошок:

- соли кальция, фтор, оксид висмута;

- соли ртути, медь, серебро, антибактериальные препараты.

- оксид кремния, оксид алюминия, оксид висмута;

- оксид фосфора, глюконат кальция, оксид магния;

- оксид железа, двуокись кремния, оксид алюминия.

Задание №19.  Состав силико-фосфатного цемента и их процентное отношение:

- порошок силикат цемента 5-55%, порошок фосфат – цемента 95%-45%;

- порошок силикат цемента 60-95%, порошок фосфат – цемента 5-40%;

- порошок силикат цемента 10-45%, порошок фосфат цемента 55-90%;

- порошок силикат цемента 30-40%, порошок фосфат цемента 70-60%;

- порошок  силикат цемента 60-70%, порошок фосфат цемента 30-40%.

Задание №20.  Назовите положительные качества силико-фосфатного цемента:

- безвредность к пульпе зуба, механическая прочность, прозрачность;

- хорошая прилипаемость, пластичность, механическая твердость;

- устойчивость в среде полости рта, механическая твердость прозрачность;

- хорошая прилипаемость, индифферентность к пульпе зуба, прозрачность;

- отсутствие токсического действия на пульпу, механическая прочность, прозрачность.

Задание №21.  Назовите показания к применению силико-фосфатного цемента:

- запечатывание фиссур, пломбирование атипичных полостей;

- пломбирование кариозных полостей IV, II классов;

- пломбирование кариозных полостей I, III, V классов;

- для пломбирования дефектов при гипоплазии, флюорозе,  пломбирование кариозных полостей IV, II  классов;

- для пломбирования кариозных полостей V класса.

Задание №22.  Назовите отрицательные свойства силико-фосфатного цемента:

- растворимость в среде полости рта, механическая не устойчивость;

- отсутствие прозрачности, токсическое действие на пульпу зуба;

- ломкость, хрупкость, отсутствие прозрачности;

- плохая прилипаемость, не устойчивость в среде полости рта.

Задание №23.  Назовите инструменты, использующиеся для конденсации пломб из  цементов:

- гладилка;

- зонд;

- штопфер;

- матрица;

- экскаватор.

Задание №24.  Назовите инструменты, использующиеся для внесения в кариозную полость пломбировочного материала:

- штопфер;

- гладилка;

- крючок закса;

- зонд;

- экскаватор.

Задание №25.  Назовите инструменты, использующиеся для отделки пломб из цемента:

- боры;

- гладилка;

- штопфер;

- финир;

- карборундовая головка.

Задание №26.  Назовите препараты, изолирующие пломбы из минеральных цементов от слюны:

- вазелин, ланолин;

- воск, гидросил;

- вазелин, облепиховое масло;

- вазелин, подсолнечное масло;

- масло шиповника, персиковое масло.

Задание №27. Стеклоиономерный цемент, дайте определение:

- это цемент, который состоит из оксида цинка и кислотного компонента;

- это цемент, который состоит из оксида кремня и кислотного компонента;

- это цемент, который состоит из оксида магния и кислотного компонента;

- это цемент, который состоит из основного стекла и кислотного компонента;

- это цемент, который состоит из фтора и кислотного компонента.

Задание №28.  Назовите химический состав порошка стеклоиономерного цемента:

- порошок – измельченное фторалюмосиликатное стекло;

- смесь оксида цинка и оксида цинка и оксида кальция;

- смесь оксида кремния и фтористого натрия;

- смесь оксида цинка и оксида кремния;

- смесь оксида диоксида кремния и оксида кальция.

Задание №29.  Что из себя представляет жидкость стеклоиономерного цемента:

- водный раствор фосфорной кислоты с добавлением винной кислоты;

- водный раствор ортофосфорной кислоты с добавлением малиеной кислоты;

- водный раствор кополимера карбоновых кислот с добавлением 5% винной кислоты;

- водный раствор парафосфорной кислоты с добавлением 5% винной кислоты;

- водный раствор азотной кислоты 5% муравьиной кислоты.

Задание №30.  Назовите стадии отвердевание СИЦ:

- растворение, разжижение, затвердение;

- растворение, загустевание, отвердение;

- разжижение, растворение, загустение;

- загустение, растворение, разжижение;

Задание №31. По своему назначению СИЦ подразделяются:

- фиксирующие, восстановительные прокладочные;

- восстанавливающие, купирующие, прокладочные

- цементирующие, растворяющие, прокладочные;

- прокладочные, растворяющие, восстановительные;

- открепляющие, восстановительные, фиксирующие.

Задание №32.   Назовите положительные свойства СИЦ:

- антибактериальное, кариесстатическое свойства,  биосовместимость,  нетоксичность, прочность, низкий коэффициент термического расширения;

- низкая прилипаемость, малая прочность, средний коэффициент термического расширения;

- нетоксичность, хрупкость, аллергизирующее действие, низкая прочность;

- растворимость в слюне, высокий коэффициент теплового расширения, биосовместимость, нетоксичность;

- прочность, биосовместимость, хрупкость, высокий коэффициент теплового расширения, низкая прилипаемость.

Задание №33.  Как классифицируются СИЦ в зависимости от механизма отверждения:

- светового отверждения, химического отверждения;

- самополимеризующиеся, под влиянием кислот;

- щелочного отвердения, светового отвердения;

- отвердевающие под влиянием слюны, химического отверждения;

- отвердевающие под влиянием дневного света, под влиянием искусственного света.

Задание №34.  Дайте определение «Керметам»:

- это металлсодержащие СИЦ;

- это металлсодержащий фосфат-цемент;

- это металлсодержащий силикат-цемент;

- это серебросодержащий висфат-цемент;

- это висмутсодержащий фосфат-цемент.

Задание №35.  Назовите показания к применению СИЦ:

- пломбирование кариозных полостей III и V классов;

- пломбирование кариозных полостей I и II классов;

- пломбирование кариозных полостей не имеющих стенок;

- пломбирование атипических кариозных полостей;

- пломбирование кариозных полостей IV класса.

Задание №36.  Назовите недостатки СИЦ химического отверждения:

- неблагоприятное действие на пульпу, медленное затвердевание;

- механическая устойчивость, ломкость;

- появление краевых трещин, быстрая стираемость;

- цветонеустойчивость, быстрое затвердевание;

- биологическая несовместимость, токсическое влияние на пульпу.

7.2  Оценка операциональной компетенции проводится по результатам выполнения заданий:

- на фантомном блоке наложите изолирующую прокладку из фосфатного цемента;

- на фантомном блоке наложите изолирующую прокладку из стеклоиономерного цемента;

- на фантомном блоке наложите постоянную пломбу из стеклоиономерного цемента;

- на фантомном блоке проведите отделку пломбы из стеклоиономерного цемента.

7.3 Оценка аксиологической компетенции (коммуникативных навыков) – прямое наблюдение за коммуникативными навыками.

7.4 Оценка правовой компетенции

Вопросы:

- инструкции по методике приготовления изолирующей прокладки;

- инструкции по методике наложения изолирующей прокладки;

- инструкции по методике приготовления пломбировочного материала;

- инструкции по методике наложения постоянной пломбы.

7.5. Оценка навыков самосовершенствования – презентация и защита СРС по теме «Цинк-фосфатные, силико-фосфатные и силикатные цементы. Состав, свойства, достоинства и недостатки, технология применения. Сравнительная характеристика».