Модуль: пропедевтика  терапевтической стоматологии

Дисциплина, код дисциплины – пропедевтика терапевтической стоматологии, ПДО 01

Специальность: 051302 «Стоматология»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

# ДЛЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: «Пластичные твердеющие пломбировочные материалы для наполнения корневых каналов. Виды, состав, свойства»

Объем академических часов – 3 академических часа

Курс -  4

Семестр -  7-8

Алматы, 2012 г.

# Составитель:	к.м.н. асисстент	Смагулова Е.Н.

Обсуждены на заседании модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

Протокол  №__1___ от «_31___»_августа___2011 г.

Утверждены руководителем модуля пропедевтики терапевтической стоматологии

д.м.н., профессор	________________ А.А.Баяхметова

1.Тема № 36. Пластичные твердеющие пломбировочные материалы для наполнения корневых каналов. Виды, состав, свойства.

2.Цель:

А) формировать знания по:

- систематике пластичных твердеющих материалов для постоянной обтурации канала;

- требованиям, предъявляемым к пластичным твердеющим материалам для наполнения корневых каналов;

- форме выпуска и составу пластичных твердеющих материалов для наполнения корневых каналов;

- правилам работы пластичными твердеющими материалами для наполнения корневых каналов.

Б)  формировать операциональные навыки по:

- выбору пластичных твердеющих материалов;

- технике замешивания материала;

- способу внесения пластичного твердеющего пломбировочного материала в канал.

В) развивать коммуникативные навыки путем:

- введения новых терминов: «Обтурация корневого канала», «Адгезия», «Ренгеноконтрастность», «Lentulo», «Каналонаполнитель», «Корневая игла», «Пины», «Силер».

Г)  формировать правовую компетенцию путем изучения:

- инструкций по технике приготовления пластичных твердеющих материалов для наполнения корневых каналов

- инструкций по технике пломбирования пластичными твердеющими материалами для наполнения корневых каналов

Д) развивать мотивацию студентов к изучению раздела «Пломбировочные материалы для наполнения корневых каналов».

3.Задачи обучения:

- рассмотреть систематику пластичных твердеющих пломбировочных материалов для наполнения корневых каналов;

- дать сравнительную характеристику пастическим твердеющим пломбировочным материалам;

- ознакомить с правилами работы пластичных твердеющих пломбировочных материалов;

- ознакомить с формой выпуска и составом пластичных твердеющих пломбировочных материалов;

- демонстрировать технику внесения пластичных твердеющих пломбировочных материалов;

- ознакомить с последовательностью действий работы пластичными твердеющими пломбировочными материалами при постоянной обтурации канала;

- ввести новые понятия:  «Обтурация корневого канала», «Адгезия», «Ренгеноконтрастность», «Lentulo», «Каналонаполнитель», «Корневая игла», «Пины», «Силер».

4.Основные вопросы темы:

- Силеры – понятия, назначения.

- Пластичные твердеющие пломбировочные материалы для наполнения корневых каналов. Назначение. Систематика.

- Требования, предъявляемые к пластичным твердеющим пломбировочным материалам для постоянной обтурации канала.

- Представители пластичных твердеющих материалов. Состав. Свойства.

- Методики пломбирования корневого канала пастами.

- Рентгенологический контроль корневых каналов.

5.  Методы обучения и преподавания: устный опрос, разбор случаев,  работа в малых группах, обратная связь со студентами, дискуссии, анализ клинических ситуаций, демонстрация, наблюдение.

- Примерный хронометраж занятия

| № п/п | Этап занятия | Содержание этапа занятия | Методы обучения | Методы контроля (по выбору преподавателя) | Время, отведенное на этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вводный этап | Приветствие, перекличка, оглашение темы, мотивационной характеристики, целей и задач занятия. | - | - | 10 минут |
| 2. | Контроль исходного уровня подгото-вки | Определение исходного уровня знаний. | - | 1.Устный опрос 2.Письменный опрос 3.Уплотненный опрос 4.Блиц-опрос 5.Тестирование | 50 минут |
| 3. | Основ-ной этап | 1.Преподаватель демонстрирует технику приготовления пломбировочного материала для обтурации корневого канала пластичным твердеющим пломбировочным материалом (на фантомном блоке) | Объяснение, демонстра-ция, тренинг |  | 45 минут |
|  |  | 2. Преподаватель демонстрирует методику пломбирования пластичным твердеющим пломбировочным материалом корневых каналов (на фантомном блоке) | Объяснение, демонстрация |  | 45 минут |
|  | Перерыв |  | 30 минут |
| 3. | Основ-ной этап | 3.Студенты работают в малых группах (по 2-3 человека) готовят и проводят пломбирование корневых каналов (на фантомном блоке) | Работа в малых группах | 1.Прямое наблюдение за коммуникатив-ными навыками 2. Прямое наблюдение за операциональны-ми навыками | 45 минут |
|  |  | 4. Студент в альбоме составляет схему «сравнительная характеристика пластичных твердеющих пломбировочных материалов для постоянной обтурации канала» | Выполнение задания в альбоме | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 20 минут |
|  |  | 5.Студент в рабочей тетради составляет алгоритм последовательности действий при пломбировании корневых каналов пастами. |  | Прямое наблюдение за операциональными навыками | 25 минут |
| 4. | Этап провер-ки качества | 1.Заключительный контроль |  | 1.Письменный опрос 2.Уплотненный опрос 3.Блиц-опрос 4.Тестирование | 20 минут |
|  |  | 2.Предоставление обратной связи |  |  | 15 минут |
|  |  | 3.Заполнение оценочных рубрик (чек-листов), подсчет баллов. |  |  | 15 минут |
|  |  | 4.Оглашение оценок и выставление их в учебный журнал. |  |  | 5 минут |
|  |  | 5. Комментарии к домашнему заданию по теме следующего занятия. |  |  | 5 минут |
|  | Итого | 330 минут (6 академических часов по 50 минут =300 минут, перерыв – 30 минут). |

6.  Рекомендуемая  литература:

Основная:

1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д.  Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2007. – 544 с.

2.  Максимовский Ю.М.  Фантомный курс терапевтической стоматологии – Москва, 2005 – 320 с.

Дополнительная:

- Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия.- М, 2002.-  204 с.

7. Контроль

7.1  Оценка когнитивной компетенции:

7.1.1 Вопросы:

- Пластичные твердеющие пломбировочные материалы. Назначение. Систематика.

- Требования предъявляемые к пластичным твердеющим пломбировочным материалам.

- Материалы на основе оксида цинка и эвгенола. Представители. Состав.

- Материалы на основе эпоксидных смол. Представители. Состав.

- Материалы на основе резорцин-формалиновой смолы. Представители. Состав. Показания к применению.

- Материалы на основе кальция гидроксида. Представители. Состав.

- Стеклоиономерные цементы для пломбирования корневых каналов. Представители. Состав.

- Сравнительная характеристика пластичных твердеющих пломбировочных материалов.

- Методика пломбирования корневого канала пастами вручную.

- Методика пломбирования корневого канала с использованием каналонаполнителя.

- Алгоритм последовательности действия при пломбировании корневых каналов пастами.

- Рентгенологический контроль пломбирования корневого канала.

7.1.2 Задания в тестовой форме.

Задание №1.

С какой целью используются эндогерметики:

1.	 герметизации анатомических фиссур и слепых отверстий;

2.	 пломбирования кариозных полостей I, II классов;

3.	 пломбирования корневых каналов;

4.	 В виде лечебных прокладок;

5.	 пломбирования атипичных кариозных полостей.

Задание №2.

Какой из перечисленных ниже пломбировочных материалов НАИБОЛЕЕ целесообразен для пломбирования корневого канала однокорневого зуба?

1.	резорцин-формалиновая паста;

2.	фосфат-цемент,  содержащий серебро;

3.	адгезор;

4.	эндометазон – айвори;

5.	форфенан

Задание №3

Гуттаперчевые штифты вводят в корневой канал для:

1.	абсорбции влаги;

2.	длительной дезинфекции канала;

3.	трехмерной обтурации канала;

4.	облегчения оттока экссудата из канала;

5.	определения рабочей длины зуба.

Задание №4.

При проведении метода латеральной конденсации гуттаперчи в качестве силера НАИБОЛЕЕ целесообразно применить:

1.	гибридный стеклоиономерный цемент;

2.	пасту на основе эпоксидных смол;

3.	цемент, содержащий серебро;

4.	жидкотекучий композит;

5.	цинк-эвгеноловую пасту.

Задание №5.

Ретроградное пломбирование канала зуба резекции верхушки корня  НАИБОЛЕЕ  целесообразно проводить:

1.	пластичными нетвердеющими пастами;

2.	резорцин-формалиновой пастой;

3.	цинк-эвгеноловой пастой;

4.	стеклоиономерными цементами;

5.	гуттаперчевыми штифтами.

Задание №6

Основным недостатком пластических нетвердеющих материалов для корневых каналов является:

1.	слабая рентгеноконтрастность;

2.	короткий период пластичности;

3.	неустойчивость к тканевой жидкости;

4.	способность изменять цвет твердых тканей зуба;

5.	трудное выведение из корневого канала.

Задание №7.

Преимуществом материалов на основе эпоксидных смол является:

1.	устойчивость к тканевой жидкости;

2.	пролонгированное антисептическое действие;

3.	длительный период пластичности;

4.	легкое выведение из корневого канала в случае необходимости;

5.	способность к обеспечению трехмерной обтурации корневого канала.

Задание №8.

Кетак-эндо НАИБОЛЕЕ  целесообразно применять для:

1.	пломбирования полостей по 1 классу;

2.	фиксации коронок;

3.	пломбирования корневых каналов;

4.	герметизации фиссур

5.	пломбирования полостей по 5 классу.

Задание №9.

Устьевую часть корневого канала после проведенных сеансов депофореза НАИБОЛЕЕ целесообразно пломбировать:

1.	атацамит-цементом;

2.	цинк-фосфатным цементом;

3.	кетак-моляром

4.	цинк-эвгеноловой пастой;

5.	эндометазоном.

Задание №10.

Материал для пломбирования корневых каналов на основе формалина:

1.	форфенан;

2.	эвгедент;

3.	calasept;

4.	эндометазон;

5.	абсцесс-ремеди.

Задание №11

.  АН-26, АН+ относятся к пастам на основе:

1.	эпоксидных смол;

2.	гидроксиапатита;

3.	эвгенола;

4.	формалина;

5.	гирооксида кальция.

Задание №12.

Кортикостероиды входят в состав:

1.	резорцин-формалиновой пасты;

2.	эндометазона;

3.	кариосана;

4.	апексита;

5.	цинк-эвгеноловой пасты.

Задание №13.

К цинкооксиэвгенольному цементу для пломбирования корневых каналов относится:

1.	кариосан;

2.	кетак-эндо;

3.	форфенан;

4.	апексит;

5.	АН-26.

Задание №14.

Паста на основе окиси цинка и эвгенола для пломбирования корневых каналов:

1.	эндометазон;

2.	каласепт;

3.	форфенан;

4.	апексит;

5.	АН-26.

Задание №15.

Паста на основе эпоксидных смол для пломбирования корневых каналов:

1.	АН-26;

2.	биокалекс;

3.	форфенан;

4.	эндометазон;

5.	цинк-эвгеноловая паста.

Задание №16.

К материалам на основе формалина для пломбирования корневых каналов относятся:

1.	форфенан;

2.	эндобтур;

3.	эндометазон;

4.	апексит;

5.	АН-26.

Задание №17.

Недостаток силеров на формалиновой основе:

1.	окрашивание тканей зуба;

2.	отсутствие антимикробных свойств;

3.	отсутствие ренгеноконтрастности;

4.	малый период пластичности;

5.	слабая адгезия.

Задание №18.

Для пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы наиболее целесообразно применить:

1.	крезопасту;

2.	эндометазон;

3.	силапекс;

4.	апексит;

5.	АН-26.

Задание №19.

Материал для корневых каналов из группы стеклоиономерных цементов:

1.	эвгедент;

2.	кетак-эндо;

3.	эндометазон;

4.	цинк-эвгеноловый цемент;

5.	висфат-цемент.

Задание №20.

Гидроокись  кальция содержащим материалом для корневых каналов относится:

1.	эвгедент;

2.	кетак-эндо;

3.	апексит;

4.	АН-26;

5.	эндометазон.

Задание №21.

Как называется пломбировочный материал,  вводимый в канал в пластичном состоянии:

1.	филер;

2.	корневой цемент;

3.	   штифт

4.	силер;

5.	вкладка.

Задание №22.

Как называется пломбировочный материал, вводимый в  канал в твердом состоянии:

1.	силер;

2.	эндогерметик;

3.	штифт;

4.	вкладка;

5.	филер

Задание №23.

Назовите представителей пластичных пломбировочных материалов на цинкоксид-эвгеноловой основе:

1.	Диакет;

2.	АН-26;

3.	форедент;

4.	эстезон;

5.	форфенан.

Задание №24.

Назовите представителей эндогерметиков на резорцин-формалиновой основе:

1.	Паста №2 по Sarqenti;

2.	Эндодонт;

3.	Эвгедент;

4.	Диакет;

5.	АН-26.

Задание №25.

Назовите представителя эндогерметиков, содержащий гидроокись кальция:

1.	АН-26;

2.	Эвгедент;

3.	Биокалекс;

4.	Эвгедент;

5.	Форедент.

Задание №26.

Назовите эндогерметик, содержащий фосфат-кальция:

1.	Биокалекс;

2.	Форфенан;

3.	Диакет;

4.	Roоt Sealer;

5.	Эстезон.

Задание №27.

Назовите эндогерметик, представителя СИЦ:

1.	Эндодонт;

2.	АН-26;

3.	радикскорт;

4.	Паста №2 по Sarqenti;

5.	Ketac-Endo.

Задание №28.

Эндогерметик «Endion» (Voco) относится какой группе пломбировочных материалов для каналов:

1.	цинкоксидэвгенольный основе;

2.	на основе эпоксидных смол;

3.	на основе гидроокиси кальция;

4.	стеклоиономерные цементы;

5.	на основе фосфата кальция

Задание №29.

Когда целесообразнее использование эндогерметиков на основе резорцин-формалиновой смолы:

1.	для пломбирования корневых каналов передних зубов;

2.	для пломбирования корневых каналов зубов, где проводилось лечение пульпита методом девитальной экстирпации;

3.	для пломбирования корневых каналов премоляров

4.	для пломбирования корневых каналов зубов, где пульпит был лечен методом витальной экстирпации

Задание №30.

Назовите положительное свойство эндогеремтиков на цинкоксидэвгеноловой основе:

1.	быстрое затвердевание;

2.	рассасываемость в корневом канале;

3.	легко вводится в корневой канал и при необходимости легко удаляется;

4.	отсутствие антисептического действия;

5.	не окрашивает коронку зуба.

Задание №31.

Назовите положительное свойство эндогерметика на основе эпоксидных смол:

1.	полимеризационная усадка;

2.	термостойкость, что особенно удобна при работе с горячей гуттаперчей;

3.	возможность окрашивания коронки зуба;

4.	относительно высокая стоимость.

Задание №32.

Когда целесообразнее использование эндогерметиков на основе гидрооксида кальция:

1.	при лечении пульпита ампутационным методом;

2.	при лечении глубокого кариеса;

3.	при лечении хронических периодонтитов;

4.	при лечении пульпита смешанным хирургическим методом;

5.	при лечении острого периодонтита

Задание №33.

Когда целесообразнее использование эндогерметиков на основе резорцин-формальдегидной смолы:

1.	для проведения лечения пульпита биологическим методом;

2.	при лечении хронических периодонтитов и гангренозного пульпита;

3.	при труднопроходимых каналах боковой группы зубов;

4.	для пломбирования каналов передних зубов;

5.	для выведение в заверхушечное пространство.

Задание №34.

Назовите положительное свойство эндогерметика на основе гидрооксида  кальция:

1.	растворимость в тканевой жидкости;

2.	бактерицидное свойство;

3.	способность стимулировать процессы регенерации в тканях периодонта;

4.	полимеризационная усадка;

5.	рентгенонеконтрастность.

Задание №35.

Для плотной обтурации корневого канала твердеющие эндогерметики применяют в сочетании:

1.	с антибиотиками;

2.	с антибактериальными препаратами;

3.	с гуттаперчевыми штифтами;

4.	с фосфатными цементами;

5.	рентгенонеконтрастность.

Задание №36.

Назовите инструмент, с помощью чего эндогерметики вводятся в канал:

1.	ример;

2.	плагер;

3.	Lentulo;

4.	спредер;

5.	файл.

Задание №37.

Назовите инструмент, используемый для введения эндогерметиков в корневой канал ручным способом:

1.	пульпэкстрактор;

2.	Lentulo;

3.	конденсор;

4.	корневая игла;

5.	ример.

7.2 Оценка операциональной компетенции проводится по результатам выполнения заданий:

- Составить схему сравнительной характеристики пластичных твердеющих пломбировочных материалов для постоянной обтурации канала.

- Составить алгоритм последовательности действий при пломбировании корневых каналов пастами.

- Работа в малых группах.

7.3 Оценка аксиологической компетенции (коммуникативных навыков) – прямое наблюдение за коммуникативными навыками.

7.4 Оценка правовой компетенции

Вопросы:

- инструкции по технике приготовления пластичных твердеющих материалов для наполнения корневых каналов

- инструкции по технике пломбирования пластичными твердеющими материалами для наполнения корневых каналов

7.5. Оценка навыков самосовершенствования – презентация и защита СРС по теме «Стекловолоконные штифты. Состав, свойства, показания к применению. Технология пломбирования».