# Модуль : терапиялық стоматологияның пропедевтикасы

# Пән, пәннің коды– терапиялық  стоматологияның пропедевтикасы,

# ПДО 01

# МАМАНДЫҚ:  051302 «Стоматология»

Студенттердің өзіндік жұмысына

арналған әдістемелік нұсқама

Тақырып:  Цинк-фосфатты,  силико фосфатты цементтер,құрамы,негізгі қасиеттері,оң және теріс қасиеттері,салыстырмалы сипаттамасы,қолдану технологиясы.

# Курс:   4

# Семестр -7-8

# Алматы, 2012 ж.

# Модульдің  отырысында талқыланды

# « ___ » ___________   2012 ж.  №________хаттама

# Модуль жетекшісімен бекітілді

М.ғ.д., профессор  __________       Баяхметова А.А..

- Тақырып№5: Цинк-фосфатты,  силико фосфатты цементтер,құрамы,негізгі қасиеттері,оң және теріс қасиеттері,салыстырмалы сипаттамасы,қолдану технологиясы.

- Мақсаты: цинкфосфатты және силико фосфатты цементтердің құрамы және негізгі қасиеттерімен дайындау және олардан пломбы қою технологиясымен танысу.

- Тапсырма: қарастырылып отарған тақырып материалын төмендегі сұрақтар бойынша өз бетімен оқып танысу.

- Цинк - фосфатты цементтің негізгі құрамы;

- Цинк фосфатты цементтің тиімді қасиеттері;

- Цинк фосфатты цементтің теріс қасиеттері;

- Цинк - фосфатты цементтердің өкілдері;

- Цинк фосфатты цементті қолдану көрсетілімдері;

- Цинк фосфатты цементті тісжегі қуысын пломбылауға даындау және қою;

- Силико- фосфатты цементтің химиялық құрамы;

- Силико- фосфатты цементтің тиімді қасиеттері;

- Силико-фосфатты цементтің теріс қасиеттері;

- Силико- фосфатты цементтердің өкілдері;

- Силико-фосфатты цементті қолдану көрсетілімдері;

- Силико-фосфатты цементті тісжегі қуысын пломбылауға даындау және қою;

- Тапсырманы орындау түрі:

*реферат жазу және рәсімдеу

*мультимедиялық  үлгіде перзентация дайындау

*тақырып бойынша крассворд дайндау

- Дайындау критерилері (талаптар):

СӨЖ-дің таңдап алынған формасын кафедра  талаптарына сай көрсетілген уақытта уақытында тапсыру.

Рефераттың құрылымы:

- Титульді беті;

- Тақырыбы (рефераттың бөлімдерін парақ беттерін көрсете отырып  рет-ретімен жазу);

- кіріспе (зерттелетін мәселенің маңызын тұжырымдап айту, актуальдылығын анықтау, рефераттың міндеті мен мақсатын анықтау)

- негізгі бөлімі ( рефераттың бұл бөлігінің әр бір тарауы бөлек проблемены немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғының қисынды жалғасы болып келеді; осы бөлікте кестелерді, схемаларды, графиктерді, суреттерді және т.б. келтіруге болады)

- соңы  (рефераттың тақырыбы бойынша қортынды шағару немесе түйіндеп негіздеу)

- әдебиеттер тізімі

Мультимедилі форматтағы презентация структурасы:

- Титульды  слайдтар;

- кіріспе (зерттелетін мәселенің маңызын тұжырымдап айту, актуальдылығын анықтау,презентацияның міндеті мен мақсатын анықтау);

- негізгі бөлімі (презентацияның бұл бөлігінің әр бір тарауы бөлек проблемены немесе оның бір жағын дәлелдеп ашады, алдыңғының қисынды жалғасы болып келеді; осы бөлікте кестелерді, схемаларды, графиктерді, суреттерді және т.б. келтіруге болады);

- соңы (презентаци тақырыбы бойынша қортынды шағару немесе түйіндеп негіздеу)

тақырыптық  кроссвордтың құрылымы

- тақырыбы

- кроссворд

- сұрақтар тізімі

- дұрыс жауаптардың тізімі

- қолданылған әдебиеттер тізімі

6. Тапсыру уақыты:  11сабаққа

7.Баға критериі:

Рефератты бағалау критериі

| № п/п | Критерий | Балл түріндегі баға, деңгейі |
| --- | --- | --- |
|  |  | кереметПревос-ходно | Приемлемо | Коррекцияны қажет етеді | қанағатсыз |
| 1. | Рефераттың мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай | 13 | 9,75 | 6,5 | 0 |
| 2. | Тақырыптың толық ашылғаны | 13 | 9,75 | 6,5 | 0 |
| 3. | Материалды бір-бірімен ұштастыра білу,қортынды шығаруы | 13 | 9,75 | 6,5 | 0 |
| 4. | Ақпарат көздерімен жұмыс істей білу | 13 | 9,75 | 6,5 | 0 |
| 5. | Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере білу | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 6. | Реферат өңдеудің талаптарына сай | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 7. | Иллюстрациялар толық және сапалы | 12 | 9 | 6 | 0 |
| 8. | Әдебиеттер жинағы | 12 | 9 | 6 | 0 |

Максимальды балл  – 100.

Мультимедилі  форматтағы презентацияны бағалау критерилері

| № | Критерий | Балл түріндегі баға, деңгейі |
| --- | --- | --- |
|  |  | керемет | Қолайлы | Коррекция керек | Қолайсыз |
| 1. | Наличие титуль слайд с заголовком, презентация жоспары, қолданған әдебиет тізімі және Internet көздері. | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 2. | Презентацияның мазмұны тақырыпқа және қойылған талаптарға сай | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 3. | Слайдтарды логикалық реттілікпен орналастыру | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 4. | Материалдың мазмұнын көрсету (қысқаша мазмұны, құрылымы) | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 5. | Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті түрде қолдану | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 6. | Материалды бір-бірімен ұштастыра білу, нақтылап, қортынды шығаруы | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 7. | Презентация материалыда ориентация деңгейі . | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 8. | Ғылыми терминдерді қолдана отырып реттілікпен сауатты, анық айту | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 9. | Өзінің позициясын қоғай білу және критиканы конструктивті қабылдау | 10 | 7,5 | 5 | 0 |
| 10. | Слайдтарды сапалы бейнелеу (әдемілігі, көрнекілігіжәне т.б.). | 10 | 7,5 | 5 | 0 |

Максималды балл  – 100.

Тақырыптық кроссвордты бағалау критерилері

| № п/п | Критерий | Балл түріндегі баға, деңгейі |
| --- | --- | --- |
|  |  | Керемет | Қолайлы | Коррекцияны қажет етеді | қолайсыз |
| 1. | Кроссвордтың мазмұны таңдалған тақырыпқа сай | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 2. | Сұрақтарды қоюдағы білімділік пен сауыттылық | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 3. | Кроссвордтағы сұрақтар саны | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 4. | Қолданылған әдебиеттер тізімі | 20 | 15 | 10 | 0 |
| 5. | Крассвордты өңдеудің эстетикалық жағы | 20 | 15 | 10 | 0 |

Максималды балл – 100.

Әдебиеттер

Негізгі:

1. Баровский Е.В., Макева И.М.,Вангер В.Д.,Терапевтическая стоматология.3 издание перераб.и доп. М.2002-544с.

2. Баровский Е.В.Фантомный курс-Москва,2005-250с.

3. Магид Е.А.,Мухин Н.А.,Атлас по фантомному курсу.М.Медицина-2205-342с

4. Мезгілбаева Д.М. Клиникаға кіріспе.Алматы 1997.

5. Лукиных Л.М.Кариес зубов Н.Новгород.2001-186с.

6. Боровский Е.В.и др.Терапевтическая стоматология перераб и доп. 4 издания.М.Медицина 2006-605с.

Қосалқы әдебиеттер

- Курякина А.К. Кариес и некариозные поражения твердых тканей зубов.Санкт-Петербург,2005-112с.

- Николаев А.И.,Цеппов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология.Санкт-Петербург,2001-390с

- Скорникова Л.А.,Волков В.А.,Баженова Н.П. и др. Пропедевтика терапевтической стоматологии.Растов-На-Дану, «Феникс» 2002,4-246с.

Сұрақтар:

Тест түріндегі тапсырмалар:

Тапсырма №1.

Силико- фосфатты цементтің құрамындағы фосфатты цемент ұнтағының орташа пайызы:

А) +5+4%

Б) 10-30%

В) 20-40%

Г) 15-25%

Д) 30-40%

Тапсырма №2

Силико- фосфатты цементтің құрамындағы силикат цементі ұнтағының орташа мөлшері:

А) +60-95%

Б) 30-40%

В) 20-25%

Г) 15-40%

Д) 20-40%

Тапсырма №3

Силико-фосфатты цементтің өкілдері:

А) +силидонт

Б) аргил

В) унифас

Г) уницем

Д) диоксивисфат

Тасырма №4

Силико-фосфатты цементтің сұйығы:

А) полиакрил қышқыланың 50% судағы ерітіндісі

Б) малейн қышқылының ерітіндісі

В) +орта фосфор қышқылының 37% ерітіндісі

Г) Лимон қышқылының 1% ерітіндісі

Д) уксус қышқылының 0,5% ерітіндісі

Тапсырма №5

Силико-фосфатты цемент сұйықтығының қышқылдығын азайту үшін қосу керек:

А) кремний оксидін

Б)+ мырыш тотығы

В) висмут тотығы

Г) тальк

Д) ұсақталған кварц

Тапсырма №6

Силико- фосфатты цементтің оң қасиеттері:

А) +жақсы жабысқыштық,механикалық тұрақтылық

Б) мөлдірлік,беріктік

В) уытты қасиетінің болмауы

Г) жұмсақтық,мөлдірлік

Д) механикалық тұрақтылық,тек сәйкестік

Тапсырма №7

Силико-фосфатты  цементті араластырады:

А) металл қалақшамен(шпателмен)

Б) тегістегішпен

В)+пластмасса қалақшамен

Г) аршығышпен (экскаватормен)

Д) нығыздағышпен (штопфермен)

Тапсырма№8

Силико-фосфатты цементпен пломбалауға болатын тісжегі қуыстары:

А) + I,III,V кластық

Б) I,IV кластық

В) IV,V кластық

Г) атипиялық  қуыстар

Д) II,IV кластық

Тапсырма №9

Силико-фосфатты цементтеен қойылған пломбыны қашан әрлеуге болады:

А) пломбы қоя салысымен

Б) бір сағаттан кейін

В) екі сағаттан кейін

Г)+24 сағаттан кейін

Д) 48 сағттан кейін

Тапсырма №10

Силико-фосфатты цементті пломбының бетін сілекейден оқшауландыады:

А) фосфат-цементтің сұйығымен

Б)+балауызбен,гидроксилмен

В) малейн қышқылының 5% ерітіндісімен

Г) парафинмен

Д) коффердаммен